## Slide 1
Echantillons Marron (P1) et rose (irradié)
Largeur ESR  T2* = 650 ns
Largeur ESR  T2* = 600 ns
Marron
rose
ESR Moyennés longtemps à basse puissance micro-onde

## Slide 2
T1 et T2echo sur Echantillon Marron

## Slide 3
Les taux de décroissance
dépendent de la puissance
du laser vert a cause de la recombinaison
NV0 ->NV- dans le noir
Laser vert
detection
Ils dépendent de la puissance du laser vert !

## Slide 4
Technique pour s’en affranchir : pulse pi
Avec pulse pi
Sans pulse pi
Sans pulse pi
Avec pulse pi
P=250 microW
P=150 microW

## Slide 5
Soustraction des deux courbes
Même temps de décroissance de 4 ms (vrai T1)
P=250 microW
P=150 microW

## Slide 6
Echos : Fit exponentiel
T2 echo = 3.7 microsecondes
pi/2
pi/2
pi

## Slide 7
T1 et T2echo sur échantillon irradié
(mesures à reprendre)

## Slide 8
Grosse différence avec le marron :
Le taux de PL dépend du deg de
dégénérescence comme sur les adamas

## Slide 9
Les taux de décroissance dépendent
aussi de la puissance.
Mais aussi du degré de dégénérescence
Il faudrait faire les mesures comme
pour le marron sans champ mag
Avec pulse pi pour mesurer le T1.
Les mesures sous champ magnétiques
ne donnent le T1 qu’à très basse puissance
Et même alors comment savoir si les transferts de
charges sont négligeables ?

## Slide 10
Les stretched exponentielles
donnent des taux très différents
Suivant la dégénérescence 
Utiliser ces données pour extraire
L’interaction.
Problème :
Les fit exponentiels marchent bien
aussi quand la dégénérescence
est nulle.
Peut-etre que les P1 dominent
Alors ?
Il faut creuser ça, c’est très cool !

## Slide 11
Fun facts

## Slide 12
Oscillations sur les échos en champ mag transverse
Fréquence compatible avec le shift quadrupolaire

## Slide 13
Sidebands sur l’ESR en champ nul (sur le marron) : interaction P1 – NV
Relaxation croisée P1-NV
en champ nul à 2.73 GHz