Comité de suivi 2e année
Interactions dipolaire avec
des ensembles de centre NV
Rappel de l’année précédente
Étude des interactions dipolaires
Utilisation des interactions :
Spectroscopie d’autre défauts
Opto-mécanique
Magnétométrie

---
Previously in : le centre NV
Spin 1 :
Polarisable optiquement (dans l’état |0>)
Lecture optique (de l’état |0>)
A 300 K :
T1 ~ ms
T2* ~ µs (ensemble)

---
Interaction dipolaire : relaxation croisée
Spin 2 = autre
impureté paramagnétique
Ou (étonnamment) autre
centre NV

---
Interaction dipolaire en champ nul
B~100 G
B=0

---
Interaction dipolaire en champ nul
En augmentant le champ mag on lève la dégénérescence entre les 4 classes de centre NV → la PL augmente

---
Interaction dipolaire en champ nul
B~100 G
Selon [100]
B=0

---
Interaction dipolaire en champ nul
Les 4 classes sont toujours dégénérées mais on a quand même une chute de PL en champ nul

---
Interaction en champ nul : Double quantum
- Interaction dipolaire « flip-flop » :
  |0>|+1> → |+1>|0> : Conserve toujours l’énergie
- Interaction dipolaire « double quantum » :
  |0>|+1> → |-1>|0> : Ne conserve l’énergie qu’en champ
  nul (|-1> et |+1> dégénérés)
  → Origine de la chute de PL en champ nul

---
Spectroscopie par relaxation croisée

---
Spectroscopie : nouveaux défauts non identifiés

---
Relaxation croisée en lévitation

---
Relaxation croisée et magnétométrie

---
Relaxation croisée et magnétométrie
- Sans micro-onde
- Forte contribution des double quantum
  - Faible dépendance avec l’orientation cristalline
- Possibilité d’utiliser des poudres (en solution?) ou des solides polycristallins
- Sensibilité mesurée ~100 nT/sqrt(Hz) (Vs 300 pT/sqrt(Hz) au Gslac)

---
La suite
- Finaliser l’étude des double quantum/la magnétométrie
- Étude en température des VH- / autres défauts
- Corréler les mesures avec du DEER